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тел/факс (391) 200-00-40
Грунтовка ACLOOR METALL PRIMER
(СТО 36144430-019-2025)
Описание_____________________________________________________________
Грунтовка ACLOOR METALL PRIMER представляет собой суспензию антикоррозионных пигментов, наполнителей и специальных добавок в растворе акриловых сополимеров в органических растворителях. 
Назначение и область применения_______________________________________

Грунтовка ACLOOR METALL PRIMER является быстросохнущим материалом и предназначен для антикоррозионной защиты металлических поверхностей из углеродистых сталей, сплавов алюминия, и других цветных металлов.

Благодаря специальным пленкообразующим веществам грунтовка имеет повышенную адгезию к черным и цветным металлам, а также минеральным поверхностям.
Возможно нанесение грунтовки на поверхности с различной степенью окисленности, с толщиной плотно держащейся ржавчины до 80 мкм.
Покрытие грунтовки ACLOOR METALL PRIMER может использоваться, как самостоятельное, по согласованию условий эксплуатации с производителем грунтовки. Грунтовка может сохранять защитные свойства от 5 лет.
Технические характеристики____________________________________________
	Цвет покрытия грунтовки
	красно-коричневый, серый

	Внешний вид покрытия
	После высыхания грунтовка должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность

	Массовая доля нелетучих веществ, % не менее
	50

	Условная вязкость при температуре
(20,0 ± 0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее
	40

	Степень перетира, мкм, не более
	40

	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) ºС, ч не более
	1

	Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2) ºС, ч, не менее:

- дистиллированной воды
- 3%-ного раствора хлористого натрия
	24

8

	Адгезия покрытия, баллы, не более
(ГОСТ 31149)
	0

	Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более
	1

	Твердость покрытия по маятниковому

прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее
	0,25

	Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее
	50


Подготовка поверхности________________________________________________________
· Очистить поверхность от пыли и грязи, непрочно держащегося старого покрытия и продуктов коррозии, обезжирить с помощью рекомендуемого растворителя;
· Подготовку поверхности проводят по технологии, принятой на предприятии, использующем грунтовки.
· Обезжиривание производится растворителями: ацетоном, растворителем Р-4, растворителем Р-646.
Запрещается использовать для обезжиривания уайт-спирит, сольвент, бензин!
Инструкции по применению____________________________________________________
· Перед началом работ грунтовку тщательно перемешивают до однородной массы. При необходимости грунтовку разбавляют рекомендуемыми растворителями до рабочей вязкости. 
· Наносить при температуре от минус 30 оС до плюс 25 оС и относительной влажности воздуха не выше 80 %. Температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы на 3ºС. Температура поверхности при окрашивании должна быть не более 30 оС.
Запрещается окрашивание по влажной поверхности, льду, снегу!
В процессе окраски если работа происходит более часа, процедуру перемешивания повторить.
В качестве финишного слоя по грунтовке используют материалы типа ACLOOR METALL FINISH, ACLOOR PROTIME, алкидные и другие материалы по согласованию с производителем грунтовки.

При работе в холодное время основное количество лакокрасочного материала хранить при комнатной температуре, беря лишь то количество, которое необходимо для проведения одного часа окрасочных работ во избежание увеличения вязкости материала, в последствии ведущего к чрезмерному разбавлению более 10%, что приводит к ухудшению технологических характеристик.
При снижении температуры возможно увеличение времени высыхания покрытия.

	Теоретический расход материала на один слой:
	150-200 г/м2

	Толщина однослойного покрытия:
	30-60 мкм

	Рекомендуемое количество слоев:
	1-2


Практический расход грунтовки зависит от толщины слоя, от степени разбавления материала, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия.
Безвоздушное распыление
Рекомендуемый разбавитель
растворитель Р-4,


ортоксилол

Количество разбавителя
до 10 % по массе

Воздушное распыление
Рекомендуемый разбавитель
растворитель Р-4,


ортоксилол 

Количество разбавителя
до 10 % по массе

Кисть / валик
Рекомендуемый разбавитель
растворитель Р-4,


ортоксилол

Количество разбавителя
до 5 % по массе
Очистка оборудования
растворитель Р-4, 

ортоксилол

Упаковка и хранение___________________________________________________
Транспортирование и хранение грунтовки — по ГОСТ 9980.5.

Грунтовку необходимо хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре от минус 40 ºС до плюс 40 ºС. Беречь от огня. После хранения при низких температурах выдержать при комнатной температуре, после чего тщательно перемешать.

Гарантийный срок грунтовки в герметично закрытой таре изготовителя - 6 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности_____________________________________________________
Во время проведения окрасочных работ, а также после их завершения, необходимо хорошо вентилировать помещение. При работе с грунтовкой необходимо использовать индивидуальные средства защиты. Грунтовка является умеренно опасным, пожароопасным и взрывоопасным материалом.

